**ОСТ 1 11530-74 - Гайки самоконтрящиеся шестигранные высокие**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [http://aerofast.ru/components/com_joigallery/lib/thumb.php?src=/home/aerofast/public_html/images/stories/joigallery/originals/4/1320304498_11530.jpg&x=270&y=90&f=0](http://aerofast.ru/images/stories/joigallery/originals/4/1320304498_11530.jpg) | ОСТ 1 11530-74 Титановый сплав ВТ-16 Анодное оксидирование и антифрикционная смазка ВАП-2 | [http://aerofast.ru/components/com_joigallery/lib/thumb.php?src=/home/aerofast/public_html/images/stories/joigallery/originals/4/1320304498_11530a.jpg&x=270&y=90&f=0](http://aerofast.ru/images/stories/joigallery/originals/4/1320304498_11530a.jpg) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d | MR4-4Н5Н | MR5-4Н5Н | MR6-4Н5Н | MR8-4Н5Н |
| S |  | 10 | 12 | 14 |
| H |  | 10 | 7,5 | 8,5 |
| L | 19…40 | 22…40 | 26…40 | 32...40 |

Технические условия – по ОСТ 1 33102-80 и ОСТ 1 11530-74