
ОСТ1 31528-80 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31528-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | 43 |
| Материал | Сталь 15 |
| Покрытие | Цинкирование или кадмирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба - 6е | | М4 | М5 | М6 | М8 |
| L | min | 8 | 8 | 10 | 12 |
| max | 36 | 50 | 50 | 50 |