
ОСТ1 31543-80 ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ L90`



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31543-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | 110 |
| Материал | Сталь 16ХСН |
| Покрытие | Цинкирование или кадмирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба - 6е | | М5 | М6 | М8 |
| L | min | 10 | 12 | 16 |
| max | 44 | 50 | 50 |