Гайка неподвижная ТУ 23.1.504-91 пример исполнения Обозначение Размеры Материал Класс прочности Масса 1000 шт. кг резьба S m D D1 М4-6Н М4 9,6 4 14 10,8 Сталь 10КП ГОСТ 10702-78 6 4,8 М5-6Н М5 9,6 4 14 10,8 Сталь 10КП ГОСТ 10702-78 6 3,34 М6-6Н М6 9,6 4 14 10,8 Сталь 10КП ГОСТ 10702-78 6 3,10 М8-6Н М8 12 4,5 16 12,8 Сталь 10КП ГОСТ 10702-78 6 9,10 М10-6Н М10 14,7 6,5 19 15,8 Сталь 10КП ГОСТ 10702-78 6 14,0 Допускается изготовление из стали марки 0,8КП, 15КП ГОСТ 10702-78 Вид покрытия оговаривается в договоре на заказ. Отгрузочная тара: ящики №6, №8, №20, №75, шп-222, шп-305, 1 явк-1283, 1 явк-1285*